|  | PA66 101F 美国杜邦公司 物性数据 |
| --- | --- |

| ①原料描述部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格级别： | 特殊级、注塑级 | 外观颜色： | --- |
| 备注说明： | --- |  |  |

| ②原料技术数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能项目 |  | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据. DAM; 50%RH. | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.2; -. | % |
|  | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.14; -. | g/cm3 |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14; -. | --- |
|  | 模具收缩率 | --- | --- | 1.5; -. | % |
|  | 阻燃性 | --- | UL 94 | 0.71; -. | mm |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 83; 64. | MPa |
|  | 断裂拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 83; -. | MPa |
|  | 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 50; ＞300. | % |
|  | 屈服伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4; -. | % |
|  | 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2800; 1210. | MPa |
|  | IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 53; 105. | J/m |
| 电气性能 | 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1014; -. | Ω |
|  | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015; -. | Ω.cm |
|  | 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 16.5; -. | kv/mm |
|  | 介电强度 | 1.6mm | ASTM D-150 | 23.2; -. | kv/mm |
|  | 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | 4.0; -. | --- |
|  | 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.7; -. | --- |
|  | 损耗因数 | 102Hz | ASTM D-150 | 0.01; -. | --- |
|  | 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | 0.02; -. | --- |
|  | 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.02; -. | --- |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | 262; -. | ℃ |
|  | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 210; -. | ℃ |
|  | 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 65; -. | ℃ |