PA66 101L 美国杜邦公司 物性数据

| ①原料描述部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格级别： | 注塑级 | 外观颜色： | --- |
| 用途概述： | 用于机械零件、消费用品等 |  |  |
| 备注说明： | 特性：改进机器进料和脱模特性。 |  |  |

| ②原料技术数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能项目 |  | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据. DAM; 50%RH. | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 1.2; -. | % |
|  | 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 8.5; -. | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14; 1.14. | --- |
|  | 泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | --- | -; 7. | mg/1000 cycles |
| 机械性能 | 硬度计硬度 | --- | ASTM D-676 | 89; 82. | --- |
|  | 洛氏硬度M | --- | ASTM D-785 | M79; M59. | --- |
|  | 洛氏硬度R | --- | ASTM D-785 | R121; R108. | --- |
|  | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 82.7; 77.2. | MPa |
|  | 屈服强度 | 23℃ | --- | 82.7; 58.6. | MPa |
|  | 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 60; ≥300. | % |
|  | 屈服伸长率 | --- | ASTM D-638 | 5; 25. | % |
|  | 剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66.2; -. | MPa |
|  | 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2827; 1207. | MPa |
|  | 1%形变时的压应力 | --- | ASTM D-695 | 33.8; -. | MPa |
|  | 埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 53; 112. | j/m |
|  | 拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | 504; 1470. | KJ/m2 |
|  | 拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | 157; 231. | KJ/m2 |
| 电气性能 | 耗散因数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 0.02; 0.1. | --- |
|  | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015; 1013. | Ω.cm |
|  | 介电常数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 4.0; 8.0. | --- |
|  | 介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 3.9; 7.0. | --- |
|  | 介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 3.6; 4.6. | --- |
|  | 耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 0.01; 0.2. | --- |
|  | 耗散因数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 0.02; 0.2. | --- |
| 热 性 能 | 线性热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 7×10-5; -. | m/m/℃ |
|  | 导热系数 | --- | --- | 0.25; -. | w/mk |
|  | UL可燃性导级 | --- | UL 94 | 94; V-2. | --- |
|  | 熔点 | Fisher Johns法 | ASTM D-789 | 255; 255. | ℃ |
|  | 熔点结晶 | --- | ASTM D-2177 | 270; -. | ℃ |
|  | 脆化温度 | --- | ASTM D-746 | -80; -65. | ℃ |
|  | 热畸变温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | 90; -. | ℃ |
|  | 热畸变温度 | (0.5)×106Pa | ASTM D-648 | 235; -. | ℃ |
|  | 荷重形变 | 13.8MPa，50℃ | ASTM D-621 | 1.4; -. | % |
| 其它性能 | 需氧指数 | --- | ASTM D-2863 | 28; 31. | % |