PA66 FR10 美国杜邦公司 物性数据

| ①原料描述部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格级别： | 注塑级 | 外观颜色： | 茶褐色 |
| 用途概述： | --- |  |  |
| 备注说明： | UL94 V-0等级 |  |  |

| ②原料技术数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能项目 |  | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.24 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | 68.9 | MPa |
|  | 拉伸率 | --- | --- | 19 | % |
|  | 弯曲弹性率 | --- | --- | 3.0 | GPa |
|  | IZOD冲击强度 | --- | --- | 37 | J/M |
| 加工性能 | 成型收缩率 | --- | --- | 1.2 | --- |
| 热 性 能 | 负荷挠曲温度 | 0.45MPa | --- | 216 | ℃ |
|  | 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | --- | 100 | ℃ |