PA66 80G33HS1-L 美国杜邦公司 物性数据

| ①原料描述部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②原料技术数据 |  |  |  |  |  |
| 性能项目 |  | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.34 | --- |
| 机械性能 | 埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 219 | j/m |
|  | 埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 235 | j/m |
|  | 拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 144.8 | Mpa |
|  | 拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 110.3 | Mpa |
|  | 断裂伸长 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 4 | % |
|  | 断裂伸长 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 5 | % |
|  | 揉曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 6895 | Mpa |
|  | 揉曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 5068 | Mpa |
|  | 揉曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 205 | Mpa |
| 热 性 能 | 热畸变温度 | 1.8Mpa | ASTM D-648 | 250 | ℃ |
|  | 熔点 | DAM | ASTM D-789 | 257 | ℃ |
|  | 熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 257 | ℃ |